УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганрог
Р.А. Мижерицкий
___________________________

«___»________________2026 г.

Техническое задание 
на приобретение и поставку пленки ПВХ ZENOFIX 345.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1. Наименование

	Ламинационная пленка, по номенклатуре глянец ZENOFIX 345 (либо аналог)

	1.2. Сведения 

	— прозрачная;

— глянец;
— ширина рулона 1,27 м

— рулон 50 метр




2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Используется как связующий элемент. Хорошая способность сохранять рабочую поверхность ровной, за счет чего идеальна для трафаретных форм. Применима для таких материалов, как металл, пластик, дерево, бумага и прочие.



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Соответствие маркировки по ТУ – Ламинационная пленка
2. Фактура – Ламинационная пленка, по номенклатуре глянец
3. Количество цветов и оттенков – Прозрачная
4. Клей – фактура - Модифицированный усиленный акриловый слой, прозрачный
5. Клей - Толщина, мкм – 10
6. Пленка ПВХ – Толщина, мкм – 70
7. Светопропускание – 85%
8. Температура хранения – От +15 до +25 С 

9. Температура эксплуатации - От -50 до +70 С 
10. Относительная влажность – 50-60 % 

11. Адгезия к стали – > 800 Н/м 

12. Реакция на воздействие высоких температур - Трудногорючие
13. Срок хранения – 12-18 месяцев с момента производства 
14. Срок эксплуатации – 12-18 месяцев при соблюдении условий.


	3.2. Требования к комплекту поставки и комплектующим.

	1. В комплект поставки, совместно с пленкой, должна входить документация на русском языке, в двух экземплярах (на электронном и бумажном носителях):

- сертификат качества;
- документация производителя пленки;
- результаты испытаний согласно ТУ.


	3.3. Требования к маркировке

	1. Маркировка обозначения пленки должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора месте.

2. Информационные и предупреждающие надписи должны присутствовать.


	3.4. Требования к упаковке и транспортированию

	1. Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки.
2. Поставщик (производитель) несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

3. Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ И ПРИЕМКЕ
	1. Пленка принимается по упаковке, комплектности, маркировке, соответствию условиям договора и настоящего технического задания. Уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара по форме, установленной в Договоре и заверяет его печатью. На накладной поставщика делает отметку о получении, в соответствии с инструкциями по приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И  СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Поставщик гарантирует, что материал не будет иметь дефектов, связанных  функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

2. При поставке поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.



Разработал:

Начальник производства полимерных изделий
             Клименко Д.И.

Согласовано:

Технический директор 





    Пушкаренко С.А.
Главный технолог






     Василенко А.С.


Директор по  производству 





     Добряков С.В.
