УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганрог
Р.А. Мижерицкий
___________________________

«___»________________2026 г.

Техническое задание 
на приобретение и поставку пленки ПВХ RM 3100.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1. Наименование

	Световозвращающая пленка, по номенклатуре рефлект RM 3100 (либо аналог)

	1.2. Сведения 

	— красная;

— рефлект;
— ширина рулона 1,26 м

— рулон 50 метр (или 45.7 метр)



2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Используется для изготовления, дорожных табличек и указателей, маркировки, яркой наружной рекламы. Подходит для внутреннего и наружного применения. Подходит для резки на плоттере.



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Соответствие маркировки по ТУ – Световозвращающая пленка, АЛ-500
2. Фактура – Основана на микростеклошариках (сферических линзах), по номенклатуре световозвращающая пленка
3. Толщина, мкм – 130 
4. Количество цветов и оттенков – Белый, жёлтый, красный, синий, оранжевый
5. Тип (по ГОСТ Р52290-2004) – Б
6. Тип пленки - PET
7. Лайнер  – Силиконизированная бумага, 115 г/м2
8. Печать – Печать не рекомендуется, предпочтительнее использовать метод аппликации или цветофильтров
9. Клей – фактура - Перманентный клей, прозрачный
10. Адгезия – 400-600 Н/м
11. Рекомендуемая температура наклеивания – От +18 до +28 С 

12. Срок хранения – 2 года 
13. Срок службы – 3 года
14. Условия хранения - Хранить в сухом прохладном месте. Хранить рулоны в оригинальной заводской упаковке. 

	3.2. Требования к комплекту поставки и комплектующим.

	1. В комплект поставки, совместно с пленкой, должна входить документация на русском языке, в двух экземплярах (на электронном и бумажном носителях):

- сертификат качества;
- документация производителя пленки;
- результаты испытаний согласно ТУ.


	3.3. Требования к маркировке

	1. Маркировка обозначения пленки должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора месте.

2. Информационные и предупреждающие надписи должны присутствовать.


	3.4. Требования к упаковке и транспортированию

	1. Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки.
2. Поставщик (производитель) несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

3. Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ И ПРИЕМКЕ
	1. Пленка принимается по упаковке, комплектности, маркировке, соответствию условиям договора и настоящего технического задания. Уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара по форме, установленной в Договоре и заверяет его печатью. На накладной поставщика делает отметку о получении, в соответствии с инструкциями по приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И  СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Поставщик гарантирует, что материал не будет иметь дефектов, связанных  функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

2. При поставке поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.



Разработал:

Начальник производства полимерных изделий
             Клименко Д.И.

Согласовано:

Технический директор 





    Пушкаренко С.А.
Главный технолог






     Василенко А.С.


Директор по  производству 





     Добряков С.В.
