УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала
АО «Клевер» в г. Таганрог
Р.А. Мижерицкий
___________________________

«___»________________2026 г.

Техническое задание 
на приобретение и поставку пленки ПВХ ORAJET 3640М.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1. Наименование

	Мягкая пленка ПВХ, по номенклатуре матовая ORAJET 3640М (либо аналог)

	1.2. Сведения 

	— белая;

— матовая;
— ширина рулона 1,37 м

— рулон 50 метр




2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Для изготовления АЛ длительного пользования на автотранспорте, в промышленности, в наружной рекламе.


3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. Соответствие маркировки по ТУ - АЛ-500
2. Фактура – Мягкая пленка ПВХ, по номенклатуре матовая
3. Толщина, мкм – 80 
4. Количество цветов и оттенков – Белая, прозрачная
5. Клей – фактура - Полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное прилипание, прозрачный.
6. Клей - Толщина, мкм – 30
7. Бумажная подложка – Фактура – Силиконизированная бумага
8. Бумажная подложка - Толщина, мкм – 120
9. Бумажная подложка - Плотность, г/м2 – 135
10. При приклеивании - От +10 до +40 С 

11. При применении на изделии - От -40 до +80 С 
12. Адгезия - К стали Н/м – 550 

13. Адгезия - К лакокрасочным покрытиям Н/м – 440 

14. Адгезия - К стеклу Н/м – 570
15. Стойкость к воздействию воды, слабых кислот, щелочей, солей, мин. масел, жиров; балл - Не менее 5 
16. Реакция на воздействие высоких температур (при горении) – Трудногорючие 
17. Долговечность - При использовании в помещении - До 7 лет 
18. Долговечность - При использовании в открытом воздухе - До 4 лет при использовании ламинирующей пленки и при вертикальном применении.


	3.2. Требования к комплекту поставки и комплектующим.

	1. В комплект поставки, совместно с пленкой, должна входить документация на русском языке, в двух экземплярах (на электронном и бумажном носителях):

- сертификат качества;
- документация производителя пленки;
- результаты испытаний согласно ТУ.


	3.3. Требования к маркировке

	1. Маркировка обозначения пленки должна быть хорошо читаемой, нестираемой, нанесена в видном для обзора месте.

2. Информационные и предупреждающие надписи должны присутствовать.


	3.4. Требования к упаковке и транспортированию

	1. Поставщик (производитель) должен обеспечить упаковку, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка должна полностью обеспечивать все необходимые условия транспортировки.
2. Поставщик (производитель) несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании.

3. Транспортировочная тара и упаковка должны быть невозвратными.


4. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ И ПРИЕМКЕ
	1. Пленка принимается по упаковке, комплектности, маркировке, соответствию условиям договора и настоящего технического задания. Уполномоченный представитель заказчика подписывает Акт приема-передачи Товара по форме, установленной в Договоре и заверяет его печатью. На накладной поставщика делает отметку о получении, в соответствии с инструкциями по приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки. 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И  СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1. Поставщик гарантирует, что материал не будет иметь дефектов, связанных  функционированием, при штатном использовании в соответствии с настоящим техническим заданием.

2. При поставке поставщик (производитель) предоставляет гарантию качества, оформленную соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами.



Разработал:

Начальник производства полимерных изделий
             Клименко Д.И.

Согласовано:

Технический директор 





    Пушкаренко С.А.
Главный технолог






     Василенко А.С.


Директор по  производству 





     Добряков С.В.
